Fassaadiplaatide tehnilised näitajad (Puricelli,  Exterior grade WR1)

Mõõtmete hälbed

|  | Meetod EN 438-2/2005 | Paksus | Tulemus |
| --- | --- | --- | --- |
| Paksus | 5 | 2,0 ≤ T ≤ 3,0 mm 3,0 ≤ T ≤ 5,0 mm 5,0 ≤ T ≤ 8,0 mm 8,0 ≤ T ≤ 12,0 mm 12,0 ≤ T ≤ 16,0 mm 16,0 ≤ T ≤ 20,0 mm 20,0 ≤ T ≤ 25,0 mm | ± 0,20 mm ± 0,30 mm ± 0,40 mm ± 0,50 mm ± 0,60 mm ± 0,70 mm ± 0,80 mm |
| Deformatsioon | 9 | 2,0 ≤ T ≤ 6,0 mm 6,0 ≤ T ≤ 10,0 mm 10,0 ≤ T | ± 8,0 mm/m ± 5,0 mm/m ± 3,0 mm/m |

Füüsikalised näitajad

|  | Meetod EN 438-2/2005 | Mõõdetud suurus | Ühik | Tulemus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tihedus | EN ISO 1183-1:2004 | Tihedus | g/cm3 | 1,35 |
| Vastupanu põrkumisel suure diameetriga ümara sfäärilise kehaga | 21 | Langemise kõrgus | mm 2 ≤ T < 6 mm T ≥6 mm | >1400 >1800 |
| Niiskuskindlus | 15 | Massi suurenemine | % 2 ≤ T < 5 mm T ≥5 mm | ≤ 7% ≤ 5% |
| Mõõtmete stabiilsus temperatuuri muutustel | 17 | Mõõtmete muutus | % 2 ≤ T ≤ 5 pikkuses 2 ≤ T ≤ 5 laiuses T ≥5 pikkuses T ≥5 laiuses | < 0,4 <0,8 < 0,3 <0,6 |

Tulekindlus

B-s1: d0